混凝土评定现行标准为《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010

（一般要求）

1．混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值（以N／mm2计）表示。

2．立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，用标准试验方法在28d龄期测得的抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值的概率应为5%。

3．混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。

4．对大批量、连续生产混凝土的强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010中规定的统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010中规定的非统计方法评定。

5．每次取样应至少制作一组标准养护试件。每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作

6．检验评定混凝土强度用的混凝土试件，其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GBlT 50081的规定。

7．采用蒸汽养护的构件，其试件应先随构件同条件养护，然后应置入标准养护条件下继续养护，两段养护时间的总和应为设计规定的龄期。

（二）混凝土试件的试验

1．混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值的确定，应符合下列规定：

(1)取3个试件强度的算数平均值作为每组试件的强度代表值；

(2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时，取中间值作为该组试件的强度代表值；

(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

注：对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时，可根据设计规定，可采用大于28d龄期的混凝土强度。

2．当采用非标准尺寸试件时，应将其抗压强度乘以尺寸折算系数，折算成边长为100mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数按下列规定采用：

(1)当混凝土强度等级低于C60时，对边长为l00mm的立方体试件取0.95，对边长为200mm的立方体试件取1.05；

(2)当混凝土强度等级不低于C60时，宜采用标准尺寸试件；使用非标准尺寸试件时，尺寸折算系数应由试验确定，其试件数量不应少于30对组。

（三）混凝土强度的检验评定

1、统计方法评定

(1) 连续生产的混凝土，生产条件在较长时间内保持一致，且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异性保持稳定时，混凝土强度的评定应符合以下要求。

一个检验批的样本容量应为连续的3组试件，其强度应符合下列规定：

mfcu≥mfcu.k+0.7δ0

fcu.min≥mfcu.k-0.7δ0

检验批混凝土立方体抗压强度标准差应按下式计算：

当混凝土强度等级不高于C20时，其强度等级的最小值尚应满足下式要求：

fcu.min≥0.85mfcu.k

当混凝土强度等级高于C20时，其强度等级的最小值尚应满足下式要求：

fcu.min≥0.9mfcu.k

式中  mfcu——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值（N/mm2），精确到0.1（N/mm2）；

fcu.k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2)，精确到0.1（N/mm2）；

δ0——检验批混凝土立方体抗压强度的标准差（N／mm2），精确到0.1（N/mm2）；当检验批混凝土强度的标准差δ0计算值小于2.5 N/mm2时，应取2.5 N/mm2；

fcu.i——前一个检验期内同一品种、同一强度等级的第i组混凝土试件的立方体抗压强度代表值(N／mm2)，精确到0.1( N/mm2)；该检验期不应少于60d，也不得大于90d；

n—前一检验期内的样本容量，在该期间内样本容量不应少于45；

fcu.min——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值（N/mm2）,精确到0.1（N/mm2）。

（2）其他情况混凝土强度的评定应符合以下要求：

当样本容量不少于10组时，其强度应同时满足下列要求：

mfcu≥fcu.k+λ1.sfcu                    （5.1.3-1）

fcu.min≥λ2.fcu.k                         （5.1.3-2）

同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差应按下式计算：

S f cu =i=1nfcu.min2-mfcu2N-1            （5.1.3-3）

式中：　S f cu——同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差（N／mm2），精确到0.1（N/mm2）；当检验批混凝土强度的标准差S f cu计算值小于2.5 N/mm2时，应取2.5 N/mm2；

λ1、λ2——合格评定系数，按下表取用；

n——本检验期内的样本容量。

混凝土强度的合格判定系数

| 试件组数 | 10~14 | 15~19 | ≥20 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ1 | 1.15 | 1.05 | 0.95 |
| λ2 | 0.90 | 0.85 |  |

2、非统计方法评定

当用于评定的样本容量小于10组时，应采用非统计方法评定混凝土强度。其强度应同时符合下列规定：

mfcu≥λ3.fcu.k             （5.2.2-1）

mfcu.min≥λ4.fcu.k          （5.2.2-2）

式中：λ3、λ4 ——合格评定系数，按下表取用；

混凝土强度的非统计法合格评定系数

| 混凝土强度等级 | ＜C60 | ≥C60 |
| --- | --- | --- |
| λ3 | 1.15 | 1.10 |
| Λ4 | 0.95 |  |

3、混凝土强度的合格性评定

(1)当检验结果满足上述规定时，则该批混凝土强度应评定为合格；当不能满足上述规定时，该批混凝土强度应评定为不合格。

（2）对评定为不合格批的混凝土，可按国家现行的有关标准进行处理。